## Slide 1: Гидроизоляционные материалы
УО «Минский государственный колледж
Строительства имени В.Г.Каменского»

## Slide 2: Для защиты различного рода строительных конструкций существует множество технологий, сопутствующие приспособления, средства, инструменты и оборудование на торговых площадках представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что включают в себя гидроизоляционные материалы, для чего и как они применяются. Ознакомимся с достоинствами и недостатками подвидов, их принципом действия.

## Slide 3: Гидроизоляция
Гидроизоляция – группа строительных материалов, которые предназначены для защиты разного рода оснований от прямого контакта с водой.

## Slide 4: Общее описание материалов
Гидроизоляционные материалы – это составы, которые способны противостоять проникновению влаги. Материалы необходимы для того, чтобы обеспечивать надежную защиту тем или иным конструкциям от разрушающих последствий прямого контакта с водой. В частности, сырость приводит к гниению дерева, образованию грибка и плесени, развитию бактерий, деформации паропроницаемых оснований, коррозионным процессам на металлических поверхностях. Если при этом наблюдаются перепады температур в диапазоне с отрицательными и положительными показателями, то происходит растрескивание даже бетонных или керамических объектов

## Slide 5: Применение Различные водоотталкивающие материалы используются для защиты вертикальных или горизонтальных оснований. Это могут быть как фундамент с кровлей, полы со стенами внутри отапливаемого или холодного помещения, так тротуары, колодцы или искусственные водоемы. Выбор осуществляется с учетом технических характеристик и технологии монтажа того или иного образца.

## Slide 6: Что будет если не сделать гидроизоляцию?
Бетон имеет пористую структуру, поэтому легко впитывает влагу из почвы и атмосферы. На морозе вода в порах фундамента замерзает. Капли затвердевают и увеличиваются в размерах. Лед внутри каналов оказывает механическое давление на строительный материал.

## Slide 7: Где надо сделать гидроизоляцию в квартире?
Гидроизоляция уложена только на пол – защиту от влаги также нужно заводить на стены на высоту 10 см по всему периметру помещения. Особенно важно соблюдать эти нормы в ванной, где в пропитанном влагой полу создаются идеальные условия для плесневых грибков.

## Slide 8
Без гидроизоляции бетонный фундамент сделает дом некомфортным и небезопасным для проживания: Весь цокольный этаж изнутри и снаружи обрастает плесенью и грибками (многие из которых являются весьма небезобидны), микроклимат в помещении становится непригодным для проживания.

## Slide 10: В сантехнических помещениях чаще всего делают пленочную гидроизоляцию под стяжку или же наносят обмазочную гидроизоляцию поверх стяжки с поднятием ее на стены на высоту не менее 20 см. Наиболее современным и передовым методом выполнения гидроизоляции является нанесение напыляемой полимочевины.

## Slide 11: Виды гидроизоляционных материалов по их применению
Для пола
Для стен
Для подвала
Для фундамента
Для трубопровода

## Slide 12: Для пола
Горизонтальное основание можно обрабатывать практически любыми составами. Чаще выбор мастеров останавливается на материалах рулонного типа, обмазочного или в форме сухой смеси, которую нужно разбавлять водой перед использованием. Мастики наносятся только по холодной технологии. Для средств в жидком рабочем состоянии одним из определяющих свойств является глубокое проникновение. Такие образцы способны дополнительно упрочнять поверхностные слои основания.

## Slide 13: Для стен
Вертикальное основание может контактировать с грунтом, находиться над землей, рабочая поверхность бывает внутри дома или с фасадной стороны. Также к определяющим выбор критериям относится природа площадки: плотный бетон, пористые блоки, кирпич, дерево. Здесь можно использовать обмазочные гидроизолирующие материалы, сухие смеси, полотна. Чаще защита стен выполняется одновременно двумя типами гидроизоляции, например, мастики с рулонами, жидкости со штукатурками.

## Slide 14: Для подвала
Здесь рассматриваются чаще варианты, которые выбираются для стен внутри здания. Только в этом случае материалы могут быть также применимы для наружных работ, если помещение не является жилым или активно эксплуатируемым. Так как в подвале редко предусматривается внутренняя отделка, надежнее будет использовать гидроизоляцию обмазочного типа со способностью глубоко проникать в структуру основания. Так снижается риск отслаивания, повышается вероятность формирования монолитного покрова (в том числе на потолке при необходимости).

## Slide 15: Для фундамента
В случае с фундаментом чаще всего мастера останавливают выбор на рулонных материалах для гидроизоляции. Они легко укладываются, могут без деформирования и потери качества выдерживать механическую нагрузку или давление от конструкций. Полотнами укрывают как основание дома и отмостку под декоративную отделку, так минеральную подушку под бетонные элементы здания. Мастики здесь также применяются, но в качестве дополнительной защиты, герметизации швов между полотнами, их приклеивания к жесткому основанию.

## Slide 16: Для трубопровода
Для компактных в сечении, но длинных и извилистых каналов рулонную гидроизоляцию использовать не всегда удобно. Окрасочные составы актуальны, но практически все они недостаточно густые, чтобы сформировать равномерное покрытие. Поэтому здесь применяются образцы оклеечного типа. Главное – подобрать правильно решение с учетом температурного и механического режима эксплуатации трубопровода.

## Slide 17: Требования
Независимо от классификации гидроизоляционных материалов ко всем образцам предъявляется ряд общих требований. Самый главный – способность выдерживать прямой контакт с водой и не пропускать ее к защищаемому объекту. Но при этом важна паропроницаемость, чтобы основание могло «дышать». Так как в большинстве своем эксплуатация того или иного основания предполагает перепады температуры, составы должны сохранять качественные показатели и заданную форму при нагревании и замораживании в течение длительного времени (в пределах, которые заявлены производителем). Здесь же рассматриваются прочность на разрыв и эластичность. Общим требованием можно также считать инертность к биологическим образованиям (грибок, плесень, бактерии) и химическим реагентам. Остальные характеристики задаются материалам в зависимости от их спецификации.

## Slide 18: Состав
Основные характеристики гидроизоляционного покрытия задаются базовым или связующим компонентом. Большинство образцов изготавливается на основе битумной смолы,мастик. Это могут быть как жидкости, так и различные полотна. Высоким спросом пользуются также полимерные аналоги. В меньшем ассортименте представлена минеральная изоляция.

## Slide 19: Битумная смола
Переводится он как «асфальтовый», «горная смола». Он по виду напоминает твердую смолистую субстанцию темно-коричневого или черного цвета. В своем составе он содержит соединения серы, азота, металла, кислорода.

## Slide 20: Мастики
Замазка, смесь разных веществ для склеивания, цементирования, заполнения трещин с целью сделать предмет непроницаемым для воды. Затвердение происходит вследствие испарения растворителя мастики или химической реакции смешанных веществ.

## Slide 21: Исполнение и монтаж
Условно все материалы можно разделить на полотна и жидкости. Первые обладают разной степенью жесткости, вторые отличаются консистенцией и принципом действия. В каждом из вариантов также подразумевается выполнение монтажных работ по различной технологии.

## Slide 22: Виды гидроизоляционных материалов
Рулонные
Мембранные
Оклеечные
Наплавляемые
Жидкие
Окрасочные

## Slide 23: Рулонные
Самые привычные представители этой группы пергамин и рубероид. Современные материалы для кровли изготавливаются на основе армирующего стекловолокна или нетканого полиэфира. Сердцевина пропитывается натуральной либо синтезированной битумной смолой. Поверхности могут быть дополнительно покрыты минеральным композитом мелкой фракции с целью повышения износостойкости покрытия.

## Slide 24: Мембранные
Для вертикальных (как и горизонтальных) конструкций удобнее использовать другой вариант эффективных материалов для гидроизоляции – мембранного типа. Прототипом здесь можно считать полиэтилен. Пленка активно используется для защиты отапливаемой части дома. В остальных случаях актуальны многослойные аналоги в гладком или фактурном исполнении (например, со множеством в строгом порядке расположенным шипов). Здесь в состав также могут входить битумные полимеры, полипропилен, поливинилхлорид. Важными дополнительными свойствами полотен могут быть способность выводить влагу наружу из-под кровельной прослойки.

## Slide 25: Оклеечные
Одна из сторон (она же изнаночная) самоклеящейся гидроизоляции в заводских условиях покрывается клейким составом. Он для сохранения характеристик защищается гладкой бумагой или пленкой, которые в процессе проведения монтажных работ просто снимаются, а плотно прижимается постепенно к основанию. Чаще задача выполняется с помощью валика. Дополнительно осуществляется устранение воздуха и равномерность приклеивания гидроизоляции .

## Slide 26: Наплавляемые
Защита рабочей площадки подразумевает нагревание изнаночной стороны полотна до состояния частичного расплавления. Нужная температура может достигать +180 градусов по Цельсию (чаще это +140-+160 единиц). Задача решается посредством газовой горелки. Так защищаются объекты из бетона и дерева на открытых площадках или под дальнейшую декоративную отделку. К недостаткам можно отнести опасность рабочего процесса, низкую механическую прочность полотен в случае отделки плоской кровли. Здесь решением является многослойность .

## Slide 27: Окрасочная
Сюда относятся краски, лаки, грунтовки и пропитки с водоотталкивающими свойствами. Нанесение выполняется методом напыления либо с помощью кисти, валика. Рабочий гидроизоляционный слой здесь может достигать всего 0,2-2 мм.
Инновационным вариантом в этой группе считается полимочевина. Рекомендуемый метод нанесения – напыление. Характерной особенностью такого решения является возможность проведения монтажных работ в условиях повышенной влажности и низкой температуры (ниже +5 градусов по Цельсию).

## Slide 28: Полимочевина
это напыляемая гидроизоляция с антиобразивными и антикоррозийными свойствами.
Покрытие из полимочевины представляет собой эластичную мембрану, органолептически похожую на нечто среднее между эластичным пластиком и жесткой резиной. С одной стороны это достаточно эластичное покрытие, которое можно гнуть и тянуть, с другой это достаточно твердое покрытие, которое руками не порвать.

## Slide 29: Жидкие
К этой группе гидроизоляционной защиты относятся различные пропитки или лакокрасочные материалы, которые образуют пленку той или толщины. Это может быть 0,2-0,8 или 3-5 мм в зависимости от консистенции рабочей массы (водянистая или густая соответственно). Для большинства образцов предполагается использование традиционного малярного инструмента: кисти, валики, распылители .

## Slide 30: Производители гидроизоляционных материалов
ТЕХНОСПАН
АРСЕНАЛМЕТАЛЛ
ГЕРМЕС А
МКТРЕЙД
БЕЛТЕПЛОГАРАНТ